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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,  КАКТО СЛЕДВА:
· ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

„ОБЩИНСКИ ПЪТ /ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО/ - С. СТАРЦЕВО - МАХ. БЕЛИ КАМЪНИ - ГРАНИЦА ОБЩ.(ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО)-ДУНЯ”
· ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: 

"ПЪТ ЗЛАТОГРАД- ЗАСТАВАТА (ВРЪХ КОСТАДИН)-КМ 0+000 ДО КМ 3+934.93"
1. ЦЕЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ:
2.1. Целта е подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. 

2.2. Определяне стандартите и изискванията за изпълнение на видовете строително монтажни и ремонтни дейности, предмет на настоящата процедура.
2.3. Изисквания за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности, трябва да бъдат извършени в съответствие на с изискванията на българските нормативи, както следва:

· Закон за устройство на територията и наредбите към него

· ПИПСМР за съответните видове работи

· Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни уславия на труд

· Действащи технологични спецификации за влаганите материали, техните изпитвания и сертификати
· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на  съответствието на строителните продукти

3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

„ОБЩИНСКИ ПЪТ /ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО/ - С. СТАРЦЕВО - МАХ. БЕЛИ КАМЪНИ - ГРАНИЦА ОБЩ.(ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО)-ДУНЯ
	№
	Наименование
	мярка
	К-во

	1
	Изкоп с багер земни почви при утежнени условия 
	м3
	7.00

	2
	Натоварване земни почви на транспорт с багер
	м3
	15.00

	3
	Изкоп с огр.щирини 0,6 до 1,2-ръчно неукрепен и оформяне на канавки
	м3
	8.00

	4
	Превоз земни почви до 10км
	м3
	15.00

	5
	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, за оормяне на банкети(включително всички свързани с това разходи) 
	м3
	100.00

	6
	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани -сиви(включително всички свързани с това разходи)
	м2
	230.00

	7
	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 - вибропресовани
	м
	215.00

	8
	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани 
	м
	215.00

	9
	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4-6 см ( превоз на фрезования материал)
	м2
	400.00

	10
	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка, ( включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи-първи пласт)
	м2
	3500.00

	11
	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес- 4см, включително всички свързани с това разходи (без полагане на битумния разлив и превоз)
	т
	329.00

	12
	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи- втори пласт
	м2
	3500.00

	13
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес-4см, включително всички свързани с това разходи (без полагане на битумния разлив и превоз)
	т
	329.00

	14
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	36985.70


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7:

"ПЪТ ЗЛАТОГРАД - ЗАСТАВАТА (ВРЪХ КОСТАДИН)-КМ 0+000 ДО КМ 3+934.93"
	№
	Наименование
	мярка
	К-во

	1
	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6см/ без превоз на фрезования материал/
	м2
	418.00

	2
	Превоз на фрезован материал до 20км
	м3
	20.00

	3
	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и същестуваща асфалтова настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	м2
	418.00

	4
	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	41.00

	5
	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка  и биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	м2
	418.00

	6
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	62.47


	7
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	4798.00


      4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с Наредбата за съществуващите изисквания към строежите и влаганите строителни продукти

· Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт
· Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. 
4.1.Трошенокаменна настилка. 

· Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да е със зърнометрия

0-63мм и да отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност. 
· Каменна фракция -  използва се за заклинване на трошения камък и е с размери 12-20

мм в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода. 
Върху трошенокаменния пласт се разхвърля каменна фракция  с размери 12-20 мм в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода. 
Окончателно уплътняване на настилката с пясък 0-4мм в количество 1-1,5м3 на100м2 с валиране 2-3пъти

4.2. Асфалтови пластове: 
· Износващ(плътен) и свързващ(неплътен) да бъдат съгласно БДС EN или
еквивалентно; Полагането на асфалтовите пластове не се разрешава при температури по-ниски или равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена  основа. Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела и пневматични валяци.
· Битумна емулсия е необходима за свързващ материал между отделните пластове и да
отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно; 

Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2. Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанасе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовияь пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

 4.3.Бетонов бордюр
· Бетонов бордюр с размери 18/35/50; 15/25/50; 8/16/50 –вибропресовани се поставят и
нареждат върху основа от бетонов разтвор В12.5, В15 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA
· Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.
4.4. Бетонави тротоарни плочки – вибропресовани 30/30/4 сиви
4.5. Бетон: 
· Бетонът за пътна настилка - С20/25, В25 по БДС-EN206-1:2000 и EN206-1/NA трябва

да бъде произведен в бетонов възел с определените пропорции, със съответната марка и по стандарт БДС EN 206-1.
· Бетонът до обекта се доставя в автомобилни бетонобъркачки.
4.6. Промяна нивото РШ, ДШ и ДР  или монтаж на нови такива:

· При изпълнението на този вид дейност да е съобразено нивото на новопалагащия

пласт на настилката, като същите се укрепят и подменят с нови компрометираните  гривни и капаци.
· Металните за дъждоприемните решетки- ДР да са изработени от корозийно устойчива

стомана
· Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти се
отремонтират при използване на следните технологии:

· За съоръжения, подложени на натоварване от автомобилно движение:

· Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания

от граничните слоеве към пътната настилка, равна повърхност и дълготрайна експлоатация, намаляване разходите от регулярни ремонти /Система АСО или еквивалентна/.

· Вграждане на пръстен /отливане/ в армирана бетонна панела или асфалтова настилка с

квадратна форма и приблизителни размери 100/100.  Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването и под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработвате на улиците през зимата /например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране/. При избора на този вариант, е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, клас на бетона, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането и.

· Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато

изрично и писмено конкретните случаи  са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

За отделните видове ремонтните работи се спазва съответната действаща технология. Ремонтът на водоотвеждащите съоръжения се изпълнява при спазване действащата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При изпълнение на поръчката да се спазват действащите правни норми
4.7. Кофражни дейности:
· Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

· Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

· Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. 
5. СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

Площадките за строителство трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички строителни отпадъци, освен асфалтовите парчета, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочено от общината място. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обектите. 

6. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
     При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата. 

7. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват.
 8. ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК
Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.
8.1.Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на обекта, всички отломки и отпадъци  по-често, ако те пречат на работата му или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от обекта за негова сметка и по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

Изпълнителят трябва да почисти и да остави обекта в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район е за сметка на Изпълнителя.

8.2.Изисквания за проучване на работните площадки

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 

8.3.Изисквания за подготовка на работните площадки

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, да се извършват внимателно, без увреждане на останалата част от настилката.

При направа на изкопните работи изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни ограждения, пешеходни пресечки в съотвествие с предварително съгласувано  ПБЗ с Възложителя.

9. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

9.1. За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

· Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. 

· Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

Съгласно количествено стойностна сметка, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка. 
· Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по

време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

· Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или
окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

· Количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и съставяне на  протокол - акт.обр.19

10. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи да са съгласно Наредба №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

