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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
„Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища(изпълнение на асфалтови кърпежи) ” в Община Златоград
2. ЦЕЛ  И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ:
1. Целта е подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. 

2. Определяне стандартите и изискванията за изпълнение на видовете строително монтажни и ремонтни дейности, предмет на настоящата процедура.
3. Изисквания за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности, трябва да бъдат извършени в съответствие на с изискванията на българските нормативи, както следва:

· Закон за устройство на територията и наредбите към него

· ПИПСМР за съответните видове работи

· Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

· Действащи технологични спецификации за влаганите материали, техните изпитвания и сертификати
3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
· Обособена позиция 1: „Благоустрояване на улична мрежа  на Община Златоград”
· Обособена позиция 2: „Благоустрояване улица-тупик в кв.13, южно от УПИ ХVІІ-1659,
гр.Златоград”
· Обособена позиция 3: „Изпълнение на асфалтови кърпежи на улици в гр.Златоград”
· Обособена позиция 4: „Изпълнение на СРР на Общински път /Цацаровци - Златоград/-
с. Ерма река - мах.Марзян
· Обособена позиция 5: „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ -

с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)

· Обособена позиция 6: „Изпълнение на СРР на Общински път /Мадан - Цацаровци/ -

махала Равно бърце- рехабилитация и реконструкция , L= 2 139м”

· Обособена позиция 7: „Изпълнение на СРР на Общински път гр. Златоград - с.

Аламовци”

· Обособена позиция 8: „Изпълнение на СРР на Общински път  /Златоград - Пресека/ -

Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Долен»
· Обособена позиция 9: „Изпълнение на СРР на Общински път  с. Долен - Станкова
махала- махала Дуганица
· Обособена позиция 10: „Изпълнение на СРР на Общински път /Неделино - Старцево/ -

с. Пресока

· Обособена позиция 11: „Изпълнение на СРР на Общински път Горски извор - Граница
общ. (Кирково - Златоград) - с. Кушла”
· Обособена позиция 12: „Изпълнение на СРР на "Път Златоград- Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93”
Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  11 и 12 е под 50 000 /петдесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособени позиции №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, като общата стойност на Обособени позиции №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката (14,90%). В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност общо за обособена позиция №1 и №5), предвид нейния общ размер и общата стойност на поръчката, обособена позиция №1 и №5 следва да се възложат, чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

3.1. Обособена позиция 1: 

Дейност:”Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа.  
Обект: „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград”-  включва улици с три вида пътна настилка.
3.1.1. Улици с асфалтова настилка за преасфалтиране с полагане на нов износващ пласт – 5 см. 
 
Необходимите за този вид, основни видове дейности:

· Почистване на предвидения за СРР пътен участък

· Фрезоване на асфалтовата настилка

· Почистване на фрезования материал и извозване да определеното депо

· Обработване и изкърпване на по-големи дупки или слягания на настилката, наличие на мрежови и единични пукнатини, изкърпване и усилване на компрометираните участъци

· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ),  и при необходимост се заменят с нови

· Изваждане на стари бордюри и тротоарни плочки и извозването им на депо
· Пренареждане или поставяне на нови бордюри(вибропресовани) пътни и градински  на бетонова настилка и полагане на тротоарни плочки(вибропресовани) на циментов разтвор, както и тяхното фугиране
· Нивелетно коригиране на асфалтовата настилка

· Битумен разлив между стар и нов пласт асфалтово покритие

· Полагане на плътна асфалтобетонова смес-5см
· Обработка на контактните фуги с битумна емулсия
3.1.2. Ново разкрити улици на земна основа с полагане на асфалтобетон – 6см. върху трошено каменна настилка  
Необходимите за този вид, основни видове дейности:
· Изкоп с багер и подравняване на земната основа
· Полагане на трошено каменна настилка с профилиране, подравняване и валиране

на трошенокаменния пласт. 
· Поставяне на нови бордюри(вибропресовани) пътни на бетон, полагане на

тротоарни плочки(вибропресовани) на циментов разтвор, както и тяхното фугиране
· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ),  и при необходимост се заменят с нови

· Битумен разлив между трошенокаменната настилка и асфалтово покритие

· Полагане на плътна асфалтобетонова смес 6 см

3.1.3. Изпълнение на стомано-бетонова настилка-20см на улици 
Необходимите за този вид, основни видове дейности:
· Изкоп с багер и подравняване на земната основа
· Полагане на трошено каменна настилка – Е=мин350Mpa
· Профилиране, подравняване и валиране на трошенокаменния пласт

· Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/
· Поставяне на нови бордюри15/25/50  (вибропресовани)   на бетон
· Армиране на пътното платно със стомана АI и АIII-В420-БДС4758-2008-N-8мм
120мм,оребрена с кръгло напречно сечение.
· Полагане на бетон С30/37 за стомано-бетонова настилка
3.2. Общи изисквания за качеството на материалите и работата

3.2.1. Материали:  
· Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с нормативната уредба.

· Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт
· Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. 
3.2.1.1.  Трошенокаменна настилка – с дебелина не по малка от 40см.

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да е със зърнометрия 0-63мм и да отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност.

3.2.1.2.  Каменна фракция -  използва се за заклинване на трошения камък и е с размери

12-20 мм в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода

Върху трошенокаменния пласт се разхвърля каменна фракция  с размери 12-20 мм

в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода

Окончателно уплътняване на настилката с пясък 0-4мм в количество 1-1,5м3 на

100м2 с валиране 2-3пъти

3.2.1.3.  Пясъчна подложка – да отговаря на БДС 2271 или еквивалентно - 0-4мм в

количество 1-1,5м3 на100м2 
3.2.1.4.  Баластра – представлява смес от чакъл и пясък, в който преобладава чакъла. Зърно

метричния състав трябва да отговаря на граничните условия не по-големи от 60мм-75мм, и отговарящи на БДС ЕN933-1
3.2.2. Асфалтови пластове: износващ и свързващ съгласно БДС EN или еквивалентно;    
· Полагането на асфалтовите пластове не се разрешава при температури по-ниски или

равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия

· Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена  основа

· Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела

и пневматични валяци

· Завършената настилка трябва да отговаря на строителните допуски за нива-Н90-+/

10ммм и Нмах.+/-20мм

· Битумна емулсия е необходима за свързващ материал между отделните пластове и да

отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно; 

Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2. Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанесе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовият пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

3.2.3.   Бетонов бордюр
· Бетонов бордюр с размери 18/35/50 ; 15/25/50 ; 8/16/50 -вибропресовани

· Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетонов разтворВ12.5, В15 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84
·  Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

· Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 в цвят сив.

Клас по якост  2, марка Т; минимум клас 3- 4, 8 мегапаскала
Клас по абсорбция на вода 2 , марка В ;

Клас по устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; /
Клас на устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм;
· Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

3.2.4. Тротоар от бетонови плочки 
· Бетонови плочки 40/40/5, 30/30/4 по БДС 625 EN1339:2005 или еквивалентно се

поставят на циментов разтвор В12,5 с дебелина 4см. и пясъчно легло 10см. 

· Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с тротоарни плочи отговарящи на стандарт БДС ЕN 1339, на пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

· Минимални изисквания към тротоарни плочи:

-устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/;

-якост на огъване- минимум клас 3- 4 мегапаскала;

-устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм;

Материалите за настилка да са с деклариран и гарантиран произход, да съответстват на стандартите БДС EN1341:2006.

· Изисквания и методи за изпитване.БДС EN 1339:2005 – за бетонови тротоарни плочи

3.2.5. Бетон: 

· Бетонът за пътна настилка С30/37, F150 трябва да бъде произведен в бетонов възел с

определените пропорции, на материалите за направа на 1м3-бетон със съответната марка и по стандарт БДС EN 206-1.
· Бетонът до обекта се доставя в автомобилни бетонобъркачки

3.2.6. Промяна нивото РШ,ДШ и ДР  или монтаж на нови такива:

· При изпълнението на този вид дейност да е съобразено нивото на новопалагащия

пласт на настилката, като същите се укрепят и подменят с нови компрометираните  гривни и капаци.
· Чугунени РШ и ДШ да са стандарт БДС ЕN124-2003
· Металните за дъждоприемните решетки- ДР да са изработени от корозийноустойчива

стомана
· Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти се
отремонтират при използване на следните технологии:

· За съоръжения, подложени на натоварване от автомобилно движение:

· Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания

от граничните слоеве към пътната настилка, равна повърхност и дълготрайна експлоатация, намаляване разходите от регулярни ремонти /Система АСО или еквивалентна/.

· Вграждане на пръстен /отливане/ в армирана бетонна панела или асфалтова настилка с

квадратна форма и приблизителни размери 100/100.  Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването и под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработвате на улиците през зимата /например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране/. При избора на този вариант, е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, клас на бетона, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането и.

· Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато

изрично и писмено конкретните случаи  са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

За отделните видове ремонтните работи се спазва съответната действаща технология. Ремонтът на водоотвеждащите съоръжения се изпълнява при спазване действащата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При изпълнение на поръчката да се спазват действащите правни норми
3.2.7. Кофражни повърхности:

· Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

· Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

· Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ
	№


	Видове работи


	ед. м.


	ед.цена

без ДДС

	1.
	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт
	м3
	

	2.
	Тесен изкоп (в=0.6до1,2м,н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения
	м3
	

	3
	Изкоп с огр.ширини (над1,2 и дълб.1-4м)без взр.м-ли с къртач в скални почви
	м3
	

	4.
	Изкоп с огр.ширини1,2до 4м  ръчно в земни почви неукрепен 
	м3
	

	5.
	Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване
	м3
	

	6.
	Натоварване земни почви на транспорт с багер
	м3
	

	7.
	Натоварване  скални почви на самосвал с багер
	м3
	

	8
	Прехвърляне земни почви до 3м хор.и 2мверт.разстояние -ръчно
	м3
	

	9
	Прехвърляне скални почви до 3м хор.и 2мверт.разстояние -ръчно
	м3
	

	10
	Засипване земни почви ръчно
	м3
	

	11
	Трамбоване и валиране на почви механизирано
	м3
	

	12
	Превоз земни почви до 10км
	м3
	

	13
	Превоз скални  почви до 10км
	м3
	

	14
	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно
	м3
	

	15
	Натоварване на строителни отпадъци  на транспорт с багер
	м3
	

	16
	Превоз строителни отпадъци до 20км
	м3
	

	17
	Направа и разваляне на кофраж  за стоманобетонови стени
	м2
	

	18
	Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди
	м2
	

	19
	Направа и разваляне на кофраж за ревизионни шахти
	м2
	

	20
	Изработка и монтаж армировка – АI-В235-БДС4758-2008-Ф-4мм-40мм, гладка с кръгло напречно сечение 
	кг 
	

	21
	Изработка и монтаж армировка - АIII-В420-БДС4758-2008-N-8мм-120мм, оребрена с кръгло напречно сечение
	кг
	

	22
	Полагане бетон С30/37- по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3
	

	23
	Полагане бетон С20/25-В25 по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3
	

	24
	Полагане бетон С16/20-В20 по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3
	

	25
	Полагане бетон С12/55-В12,5 по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3 
	

	26
	Полагане  бетон С8/10-В10 по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3
	

	27
	Полагане бетон С6/8-В7,5 по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA
	м3
	

	28
	Доставка и монтаж барбакани за стени 
	м
	

	29
	Ръчно зидан/ реден камък зад стени
	м3
	

	30
	Полагане на битумна хидроизолация зад стени
	м2
	


	31
	Доставка и полагане на баластра 
	м3
	

	32
	Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 
	м
	

	33
	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50 
	м
	

	34
	Доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани
	м
	

	35
	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани
	м
	

	36
	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50-вибропресовани
	м 
	

	37
	Доставка и полагане на градински бордюри 8/20/50-вибропресовани
	м 
	

	38
	Повдигане на бетонови бордюри 18/35/50,15/25/50,8/16/50
	м
	

	39
	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/
	бр.
	

	40
	Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600
	бр.
	

	41
	Доставка и монтаж на гривна и капак за кабелна РШ-ф800
	бр.
	

	42
	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/
	бр.
	

	43
	Доставка и монтаж на чугунени улични отводнителни решетки 40/40
	бр.
	

	44
	Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м
	м
	

	45
	Доставка и полагане на тръби DN 800/678 SN 8
	м
	

	46
	Доставка и полагане на тръби DN 1000/852 SN 8
	м
	

	47
	Доставка и полагане на DN 250/218 вълнообразни SN8
	м
	

	48
	Доставка  и полагане на DN 315/278вълнообразни SN8
	м
	

	49
	Доставка и полагане DN 400/535 вълнообразни SN8
	м
	

	50
	Доставка и полагане на DN 500/678вълнообразни SN8
	м
	

	51
	Доставка и полагане на DN 630/535 вълнообразни SN8
	м
	

	52
	Доставка и полагане Бетонови тръби ф300
	м
	

	53
	Доставка  и полагане Бетонови тръби ф400
	м
	

	54
	Доставка  и полагане Бетонови тръби ф500
	м
	

	55
	Доставка  и полагане Бетонови тръби ф800
	м
	

	56
	Доставка и полагане Бетонови тръби ф1000
	м
	

	57
	Доставка  и полагане Дренажна тръба DN 110
	м
	

	58
	Подложка с пясък под тръби
	м3
	

	59
	Засипване с пясък над и около тръби
	м3
	

	60
	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи 
	м3
	

	61
	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4 - 6 см /без превоз на фрезования материал/
	м2
	

	62
	Превоз фрезован материал до 20км
	м3
	

	63
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	

	64
	Машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	

	65
	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи 
	м2
	

	66
	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи
	м2
	

	67
	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив и уплътняване с вибрационен валяк или с виброплоча и доставка на асфалтовата смес/
	т
	

	68
	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка  със  студена асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив и уплътняване с вибрационен валяк или с виброплоча и доставка на асфалтовата смес/ 
	т
	

	69
	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на стара асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия
	м2
	

	70
	Запълване  единични пукнатини до 3 мм с битумна емулсия
	м
	

	71
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	

	72
	Доставка и монтаж армировъчна мрежа Ф6 - 20/20
	м2
	

	73
	Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф8 -20/20
	м2
	

	74
	Превоз на бетон до 5км
	м3
	

	75
	Превоз на бетон  до 20км
	м3
	

	76
	Демонтаж на тротоарни плочки
	м2
	

	77
	Доставка и полагане на  тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани /сиви/
	м2
	

	78
	Доставка и полагане на  тротоарни плочки на пясък 30/30/4-вибропресовани /сиви/
	м2
	

	79
	Доставка и полагане на  тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/
	м2
	

	80
	Доставка и полагане на  тротоарни плочки на пясък 30/30/4-вибропресовани /цветни/
	м2
	

	81
	Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка 40/40/5-вибропресовани /сиви/
	м2
	

	82
	Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на пясък 40/40/5-вибропресовани /сиви/
	м2
	

	83
	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 40/40/5-вибропресовани /цветни/
	м2
	

	84
	Доставка и полагане на тротоарни плочки на пясък 40/40/5-вибропресовани /цветни/
	м2
	

	85
	Доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон” 8/10/20см. вибропресовани /сиви/
	м2
	

	86
	Доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон” 8/10/20см. вибропресовани / цветни/
	м2
	

	87
	Ремонт на предпазна еластична ограда/ изчукване, заваряне,шлайфане, грундиране и боядисване/ 
	м
	

	88
	Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища - еластична (предпазна) ограда- БДС EN1317, клас на задържане Т1,Т2,Т3,N1,N2,Н1,Н2,Н3,Н4а иН4d/W5 и елементи за начало и край
	м
	

	89
	Доставка и монтаж метален стоманен предпазен уличен парапет 25кг/м за подпорни стени и мостови съоръжения
	м
	

	90
	Доставка и монтаж метален стоманен предпазен уличен парапет 15кг/м за подпорни стени и мостови съоръжения
	м
	

	91
	Ремонт на метален стоманен  уличен парапет / изчукване, заваряне,шлайфане, грундиране и боядисване/ подпорни стени и мостови съоръжения 
	м
	

	92
	Минизиране метални повърхности
	м2
	

	93
	Блажна боя по метални повърхности - двукратно
	м2
	

	94
	Олицовка от 1 ред камък на разтвор
	100м2
	

	95
	Възстановяване  на каменна зидария с едно лице на вароциментов р-р 
	м2
	

	96
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя и перли, съгласно БДС 11925-80, включително с всички свързани с това разходи
	м
	

	97
	Доставка и монтаж на вертикална сигнализация - пътни знаци,  светлоотразителни II-ри типоразмер включително с всички свързани с това разходи
	бр
	

	98
	Поставяне на пътни знаци с международен символ за достъпност      
	бр. 
	

	99
	Доставка и монтаж на желязна стойка 3.00м 3а вертикална маркировка -  ф40мм 
	бр.
	

	100
	Доставка и монтаж на ограничител за скорости 50/50/5 см /включително всички свързани с това разходи/
	бр.
	

	101
	Доставка и монтаж накрайник за ограничител на скорости 50/27/5 см /включително всички свързани с това разходи/
	бр.
	


3.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ 
с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ
	№


	Видове работи


	мярка


	количество

	1
	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалтова плътна смес, вкл. превоз на асфалтовата смес
	т
	9

	2
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /полагане на битумния разлив и превоз на асфалтова смес/
	т
	280

	3
	Доставка и полагане на фракция, вкл.всички свързани с това работи
	м3
	80


3.3.1. Преасфалтиране на пътното платно с  нов износващ пласт – 5 см.  
Необходимите за този вид, основни видове дейности:

· Почистване на предвидения за СРР пътен участък

· Фрезоване на асфалтовата настилка

· Почистване на фрезования материал и извозване да определеното депо

· Обработване и изкърпване на по-големи дупки или слягания на настилката, наличие на мрежови и единечни пукнатини, изкърпване и усилване на компрометираните участъци

· Нивелетно коригиране на асфалтовата настилка

· Битумен разлив върху стар фрезован пласт 

· Полагане на плътна асфалтобетонова смес-5см

· Обработка на контактните фуги с битумна емулсия

· Оформяне, подравняване и валиране банкети с каменна фракция 0-45мм
3.4. Общи изисквания за качеството на материалите и работата

3.4.1. Материали:  

· Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с нормативната уредба.
· Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт

· Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. 
3.4.2.1. При изпълнение на банкетите, трябва земната основа де е подготвена подравнена и валирана преди полагане на два пласта каменна фракция. 

3.4.2.2. полагане на трошенокаменна настилка долен пласт за банкети – каменна фракция 0-80мм, да се положи с дебелина не по малка от 20 см.

3.4.2.3. Полагане на подбрана каменна фракция 0-45мм за горен пласт с дебелина не по малка от 10 см.

3.4.2.4. Всички пластове трябва дя са подравнени и добре уплътнени с валяци

3.4.2.5. Трошенокаменната настилка отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност.

Асфалтов пласт: износващ съгласно БДС EN или еквивалентно;    
· Полагането на асфалтовия пласт не се разрешава при температури по-ниски или

равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия

· Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена и грундирана

основа
· Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела

и пневматични валяци

· Асфалтобетонното покритие, се изпълнява от асфалтобетонни смеси отговарящи на

изискванията в БДС 4132 или еквивалент.

Проби от положената асфалтова смес се вземат съгласно БДС EN 12697-27.   Количеството битум и зърнометричен състав на асфалтовата смес се определят съгласно  БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност и уплътнената асфалтова смес и асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

· Битумна емулсия е неоходима за свързващ материал между отделните пластове и да

отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно; 

Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2. Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура на битумната емулсия, при която се полага трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанесе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовияь пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

4. СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

Площадките за строителство трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички строителни отпадъци, освен асфалтовите парчета, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочено от общината място. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обектите. 

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
     При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата. 

6. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват.
 7. ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК
Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.
7.1.Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на обекта, всички отломки и отпадъци  по-често, ако те пречат на работата му или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от обекта за негова сметка и по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

Изпълнителят трябва да почисти и да остави обекта в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район е за сметка на Изпълнителя.

7.2.Изисквания за проучване на работните площадки

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 

7.3.  Изисквания за подготовка на работните площадки

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, да се извършват внимателно, без увреждане на останалата част от настилката.

При направа на изкопните работи изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни ограждения, пешеходни пресечки в съотвествие с предварително съгласувано  ПБЗ с Възложителя.

8. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

8.1. За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

· Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. 

· Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

Съгласно количествено стойностна сметка, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка. 
· Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по

време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

· Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или
окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

· Количествата на извършените работи при изпълнение на строителството ще бъдат измерени действително извършени в процеса на изпълнение на договора 
9. ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

9.1. Възложителят ще възлага чрез изготвяне на КСС, видове дейности по определени улици по Обособена позиция 1: „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград”.
9.2. Количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и съставяне на подробно КСС, протокол акт.обр.19

10. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи да са съгласно Наредба №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

Навсякъде, където в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

Приложение: Примерно задание за изпълнение на примерен участък.

Примерното задание е приложено във връзка с необходимостта от разработване, от участниците по обособена позиция №1, на Програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка за примерен участък.
ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ

Примерното задание обхваща дейности в рамите на улици с три вида пътна настилка, описани в т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 от техническата спецификация.

В Програмата за управление на дейностите на примерния участък, в рамките на обособеното примерно задание, приложение към техническата спецификация по отношение на обособена позиция №1, се описва организацията на СМР, разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на участъка, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на опитния участък).

Срокът за изпълнение на примерния участък е фиксиран на 90 /деветдесет/ календарни дни. 

	ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ ЗА ПРИМЕРЕН УЧАСТЪК, ВКЛЮЧВАЩ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УЛИЦИ С ТРИ ВИДА ПЪТНА НАСТИЛКА В ГР. ЗЛАТОГРАД
Изпълнение на:

- Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.523, L=681м

№

Видове работи

ед. м.

к-во

1

Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50 

м

200,00

2

Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани

м

200,00

3

Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/

бр.

21,00

4

Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/

бр.

1,00

5

Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4 - 6 см / и превоз на фрезования материал/

м2

4963,00

6

Превоз фрезован материал до 20км

м3

248,15

7

Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/

т

595,56

8

Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  

м2

4963,00

9

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив, уплътняване с вибрационен валяк и доставка на асфалтовата смес/

т

2,40

10

Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на стара асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия

м2

20,00

13

Демонтаж на тротоарни плочки

м2

120,00

14

Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на пясък 40/40/5-вибропресовани /сиви/

м2

120,00

- Изпълнение на нова асфалтова настилка ул. "Горски Пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=280м

№

Видове работи

ед. м.

к-во

1

Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт

м3

750,00

2

Натоварване земни почви на транспорт с багер

м3

750,00

3

Превоз земни почви до 10км

м3

750,00

4

Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани

м

580,00

5

Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/

бр.

5,00

6

Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м

м

12,00

7

Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи 

м3

704,00

8

Машинно полагане на плътна асфалтова смес-5см, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз на асфалтова смес/

т

211,20

9

Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  

м2

1760,00

- Полагане на стоманобетонова настилка на ул. "Пейо Яворов" от о.т. 418 до о.т.414, L=108м
№

Видове работи

ед. м.

к-во

1.

Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт

м3

332,00

2

Натоварване земни почви на транспорт с багер

м3

332,00

3

Превоз земни почви до 10км

м3

332,00

4

Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди

м2

72,00

5

Изработка и монтаж армировка - АIII-В420-БДС4758-2008-N-8мм-120мм, оребрена с кръгло напречно сечение

кг

6285,04

6

Полагане бетон С30/37- по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA

м3

100,40

7

Доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани

м

250,00

8

Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/

бр.

1,00

9

Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи /разтилане и валиране

м3

220,88

10

Превоз на бетон до 5км

м3

100,40




Навсякъде, където в примерното задание по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.
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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

